MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W TCZEWIE

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D - 08.01.02

KRAWĘŻNIKI  KAMIENNE

SPIS  TREŚCI

D-08.01.02

KRAWĘŻNIKI  KAMIENNE

1. WSTĘP	3

2. MATERIAŁY	3

3. SPRZĘT	9

4. TRANSPORT	9

5. WYKONANIE ROBÓT	10

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT	10

7. OBMIAR ROBÓT	11

8. ODBIÓR ROBÓT	11

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI	11

10. PRZEPISY ZWIĄZANE	12

NAJWAŻNIEJSZE OZNACZENIA I SKRÓTY

| OST | - ogólna specyfikacja techniczna |
| --- | --- |
| SST | - szczegółowa specyfikacja techniczna |

# 1. WSTĘP

## 1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z ustawieniem krawężników kamiennych.

## 1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) została opracowana na podstawie ogólnej specyfikacji technicznej (OST) i stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach, ulicach, placach, powierzchniach gruntowych, chodnikach związanych z bieżącym utrzymaniem sieci drogowej administrowanej przez Miejski Zarząd Dróg w Tczewie.

## 1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z ustawieniem krawężników kamiennych:

- ulicznych,

- mostowych,

- drogowych,

- na ławach z tłucznia, żwiru, betonu lub bezpośrednio na podłożu piaszczystym.

## 1.4. Określenia podstawowe

- 1.4.1. Krawężniki kamienne - belki kamienne ograniczające chodniki dla pieszych, pasy dzielące, wyspy kierujące oraz nawierzchnie drogowe.

- 1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

## 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

- Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

# 2. MATERIAŁY

## 2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

- Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.

## 2.2. Stosowane materiały

- Materiałami stosowanymi do wykonania krawężników kamiennych są:

- krawężniki odpowiadające wymaganiom BN-66/6775-01 [9],

- piasek na podsypkę,

- cement do podsypki cementowo-piaskowej i zaprawy,

- woda,

- oraz materiały do wykonania odpowiedniego rodzaju ław pod ustawienie krawężników, zgodnie z SST D-08.01.01 „Krawężniki betonowe”.

## 2.3. Krawężniki kamienne - klasyfikacja

- 2.3.1. Typy

- W zależności od przeznaczenia rozróżnia się trzy typy krawężników:

- U   -   uliczne,

- M  -   mostowe,

- D   -   drogowe.

- 2.3.2. Rodzaje

- W zależności od kształtu przekroju poprzecznego, względnie od faktury obróbki powierzchni widocznych,  rozróżnia się w każdym z typów dwa rodzaje krawężników: A i B.

- 2.3.3. Wielkości

- W zależności od wymiaru wysokości krawężnika rozróżnia się następujące wielkości:

- krawężnik uliczny o wysokości 35 i 25 cm,

- krawężnik mostowy o wysokości 23 i 18 cm,

- krawężnik drogowy o wysokości 22 cm.

- 2.3.4. Klasy

- W zależności od cech fizycznych i wytrzymałościowych materiału kamiennego, użytego do wyrobu krawężników, rozróżnia się trzy klasy:

- klasa I,

- klasa II,

- klasa III.

- Przykład oznaczenia krawężnika kamiennego ulicznego prostego (UP) rodzaju B, wielkości 35, klasy II:   krawężnik UPB35II   BN-66/6775-01 [9].

## 2.4. Krawężniki kamienne - wymagania techniczne

- 2.4.1. Cechy fizyczne i wytrzymałościowe

- Materiałem do wyrobu krawężników są bloki kamienne ze skał magmowych, osadowych lub metamorficznych, klasy I i II wg BN-62/6716-04 [8] o cechach fizycznych i wytrzymałościowych określonych w tablicy 1.

- Tablica 1. Cechy fizyczne i wytrzymałościowe krawężników kamiennych

| - Lp. | - Cechy fizyczne | - Klasa |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - i wytrzymałościowe | - I | - II | - III |
| - 1 | - Wytrzymałość na ściskanie w stanie powietrzno-suchym, w kG/cm2, co najmniej | - 1200 | - 1000 | - 600 |
| - 2 | - Ścieralność na tarczy Boehmego, w cm, nie więcej niż | - 0,25 | - 0,5 | - 0,75 |
| - 3 | - Wytrzymałość na uderzenia, ilość uderzeń, nie mniej niż | - 13 | - 9 | - 6 |
| - 4 | - Nasiąkliwość wodą, w %, nie więcej niż | - 0,5 | - 1,5 | - 3,0 |
| - 5 | - Odporność na zamrażanie, w cyklach | - nie bada się | - całkowita wg PN-B-01080 [1] | - dobra wg PN-B-01080 [1] |

- 2.4.2. Kształt i wymiary

- Kształt krawężników ulicznych przedstawiono na rysunkach 1 i 2, wymiary podano w tablicy 2.

- Kształt krawężników mostowych podano na rysunkach 3 i 4, a wymiary w tablicy 3.

- Kształt krawężników drogowych podano na rysunkach 5 i 6, a wymiary w tablicy 4.

- Rys. 1. Krawężnik uliczny odmiany UP, rodzaju A

- Rys. 2. Krawężnik uliczny odmiany UP, rodzaju B

- Tablica 2. Wymiary krawężników ulicznych

| - Wymiar | - Rodzaj |  |  |  | - Dopuszczalne odchyłki, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - (w cm) | - A |  | - B |  | - cm |
| - h | - 35 | - 25 | - 35 | - 25 | -  2 |
| - b | - 20 | - 20 | - 15 | - 15 | -  0,3 |
| - c | - 4 | - 4 | - - | - - | -  0,3 |
| - d | - 15 | - 15 | - 15 | - 15 | - dla A: dla B: -  0,2  2,0 |
| - l | - 50 |  | - od 50 do 200 |  | - - |

- Rys. 3. Krawężnik mostowy rodzaju A

- Rys. 4. Krawężnik mostowy rodzaju B

- Tablica 3. Wymiary krawężników mostowych

| - Wymiar | - Rodzaj |  |  |  | - Dopuszczalne odchyłki, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - (w cm) | - A |  | - B |  | - cm |
| - h | - 23 | - 18 | - 23 | - 18 | -  2 |
| - b | - 20 | - 20 | - 15 | - 15 | -  0,3 |
| - c | - 4 | - 4 | - - | - - | -  0,2 |
| - d | - 12 | - 10 | - 12 | - 10 | - dla A: dla B: -  0,2  2,0 |
| - l | - od 80 |  | - do 200 |  | - - |

- Rys. 5. Krawężnik drogowy rodzaju A

- Rys. 6. Krawężnik drogowy rodzaju B

- Tablica 4. Wymiary krawężników drogowych

| - Wymiar (w cm) | - Rodzaj A i B | - Dopuszczalne odchyłki, cm |
| --- | --- | --- |
| - h | - 22 | - + 3  2 |
| - b | - 11 | - dla A: dla B: -  0,5  1,5 |
| - l | - od 40 do 120 | - - |

- 2.4.3. Wygląd zewnętrzny

- W ocenie wyglądu zewnętrznego krawężników kamiennych - ulicznych, mostowych i drogowych, należy brać pod uwagę ustalenia normy BN-66/6775-01 [9].

## 2.5. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

- Dopuszczalne wady i uszkodzenia dla wszystkich typów krawężników kamiennych podaje tablica 5.

- Tablica 5. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

|  |  |  | - Typy krawężników |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Rodzaj uszkodzeń |  |  | - Uliczne |  |  | - Drogowe |  |
|  |  |  | - proste | - łukowe | - Mostowe | - rodzaj - „A” | - rodzaj - „B” |
| - skrzywienie | - licowych |  | - 0,3 cm |  |  |  | - 0,5 cm |
| - (wichrowa- | - bocznych |  |  | - nie sprawdza się |  |  |  |
| - tość powierz- | - stykowych |  |  | - 0,2 cm |  | - 0,3 cm |  |
| - chni) | - spodu |  |  | - nie sprawdza się |  |  |  |
|  | - licowych |  | - dopuszcza się na długości 1 m danej powierzchni jedno wgłębienie wielkości do 5cm2, nie głębsze niż 0,5 cm, nie wynikające z techniki wykonania faktury |  |  |  |  |
| - wady obróbki powierzchni (wgłębienia i wypukłości) | - bocznych |  | - wgłębienie do 1,5 cm dopuszcza się bez ograniczeń. Wypukłość poza lico pasa obrobionego na powierzchni przedniej (od strony jezdni) niedopuszczalne. Na powierzchni tylnej (od strony chodnika) dopuszcza się wypukłości poza lico pasa obrobionego do 3 cm |  |  |  | - nie - sprawdza się |
|  | - stykowych |  | - w obrębie pasa dłutowanego wgłębienia niedopuszczalne, pozostała część powierzchni nie podlega sprawdzeniu |  |  |  |  |
|  | - spodu |  | - nie sprawdza się |  |  |  |  |
| - szczerby i usz-kodzenia kra- wędzi i naroży | - ilość w prze-liczeniu na 1 m |  | - 3 |  |  | - 5 |  |
|  | - długość |  | - 0,5 cm |  |  | - 1 cm |  |
|  | - głębokość |  | - 0,3 cm |  |  | - 0,5 cm |  |
| - odchyłki od kąta prostego |  |  | - 0,2 cm na długości powierzchni |  |  | - 0,3 cm na dług. pow. |  |
| - odchyłki w krzywiźnie łuku |  |  | - - | - 1,0 cm | - - |  |  |

## 2.6. Przechowywanie krawężników

- Krawężniki mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane wg typów, rodzajów, odmian i wielkości.

- Krawężniki uliczne, mostowe i drogowe typu „A” należy układać na powierzchniach spodu, w szeregu na podkładkach drewnianych.

- Dopuszcza się składowanie krawężników prostych w kilku warstwach, przy zastosowaniu drewnianych podkładek pomiędzy poszczególnymi warstwami, przy czym suma wysokości warstw nie powinna przekraczać 1,2 m.

- Krawężnik drogowy rodzaju „B” dozwala się układać w stosy, bez przekładek drewnianych, przy czym wysokość stosów nie powinna przekraczać 1,4 m.

## 2.7. Materiały na podsypkę i do zapraw

- 2.7.1. Piasek

- Piasek na podsypkę cementowo-piaskową powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06712 [4], a do zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711 [3].

- 2.7.2.  Cement

- Cement stosowany do zaprawy cementowej i do podsypki cementowo-piaskowej powinien być cementem portlandzkim klasy nie niższej niż „32,5” odpowiadający wymaganiom  PN-B-19701 [6].

- 2.7.3.  Woda

- Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [7].

## 2.8. Materiały na ławy i masa zalewowa

- Materiały na ławy i masa zalewowa powinny odpowiadać wymaganiom podanym w SST D-08.01.01 „Krawężniki betonowe” pkt 2.

# 3. SPRZĘT

## 3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

- Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

## 3.2. Sprzęt do ustawiania krawężników

- Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu:

- betoniarek do wytwarzania zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,

- wibratorów płytowych do zagęszczania podsypki.

# 4. TRANSPORT

## 4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

- Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

## 4.2. Transport krawężników

- Krawężniki kamienne mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi.

- Krawężniki należy układać na podkładach drewnianych, rzędami, długością w kierunku jazdy środka transportowego.

- Krawężnik uliczny i mostowy oraz krawężnik drogowy rodzaju „A” może być przewożony tylko w jednej warstwie.

- W celu zabezpieczenia powierzchni obrobionych przed bezpośrednim stykiem, należy je do transportu zabezpieczyć przekładkami splecionymi ze słomy lub wełny drzewnej, przy czym grubość tych przekładek nie powinna być mniejsza niż 5 cm.

- Krawężniki drogowe rodzaju „B” można przewozić bez dodatkowego zabezpieczenia, układać w dwu lub więcej warstwach, nie wyżej jednak jak do wysokości ścian bocznych środka transportowego.

## 4.3. Transport pozostałych materiałów

- Transport cementu i kruszyw do wykonania ław i na podsypkę powinien odpowiadać wymaganiom wg SST D-08.01.01 „Krawężniki betonowe”.

# 5. WYKONANIE ROBÓT

## 5.1. Ogólne zasady wykonania robót

- Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

## 5.2. Wykonanie koryta pod ławy

- Koryto pod ławy należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050 [2].

- Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna wykopu konstrukcji szalunku.

- Wskaźnik zagęszczenia dna wykonanego koryta pod ławę powinien wynosić co najmniej 0,97 według normalnej metody Proctora.

## 5.3. Wykonanie ław

- Wykonanie ław powinno być zgodne z warunkami podanymi w SST D-08.01.01 „Krawężniki betonowe” pkt 5.

## 5.4. Ustawienie krawężników kamiennych

- Ustawianie krawężników kamiennych i wypełnianie spoin powinno być zgodne z warunkami podanymi w OST D-08.01.01 „Krawężniki betonowe” pkt 5.

# 6. kontrola jakości robót

## 6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

- Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

## 6.2. Badania przed przystąpieniem do robót

- 6.2.1. Badania krawężników

- Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych do ustawienia krawężników kamiennych i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi nadzoru lub Inżynierowi  do akceptacji.

- 6.2.1. Badania krawężników

- Badania krawężników kamiennych obejmują:

- sprawdzenie cech zewnętrznych,

- badania laboratoryjne.

- Sprawdzenie cech zewnętrznych obejmuje:

- sprawdzenie kształtu, wymiarów i wyglądu zewnętrznego,

- sprawdzenie wad i uszkodzeń.

- Badanie laboratoryjne obejmuje:

- badanie nasiąkliwości wodą,

- badanie odporności na zamrażanie,

- badanie wytrzymałości na ściskanie,

- badanie ścieralności na tarczy Boehmego,

- badanie wytrzymałości na uderzenie.

- Sprawdzenie cech zewnętrznych należy przeprowadzać przy każdorazowym odbiorze partii krawężników. Badanie laboratoryjne należy przeprowadzać na polecenie Inżyniera na próbkach materiału kamiennego, z którego wykonano krawężniki, a w przypadkach spornych - na próbkach wyciętych z zakwestionowanych krawężników, zgodnie z wymaganiami tablicy 1.

- W skład partii przeznaczonej do badań powinny wchodzić krawężniki jednakowego typu, klasy, rodzaju, odmiany i wielkości. Wielkość partii nie powinna przekraczać 400 sztuk.

- W przypadku przedstawienia większej ilości krawężników, należy dostawę podzielić na partie składające się co najwyżej z 400 sztuk.

- Pobieranie próbek materiału kamiennego należy przeprowadzać wg PN-B-06720 [5].

- Sprawdzenie kształtu i wymiarów należy przeprowadzać poprzez oględziny zewnętrzne zgodnie z wymaganiami tablicy 2, 3 lub 4 oraz pomiar przy pomocy linii z podziałką milimetrową z dokładnością do 0,1 cm.

- Sprawdzenie równości powierzchni obrobionych przeprowadzać należy przy pomocy linii metalowej, ustawionej wzdłuż krawędzi i po przekątnych sprawdzanej powierzchni oraz pomiar odchyleń z dokładnością do 0,1 cm, zgodnie z wymaganiami tablicy 2,3 lub 4.

- Sprawdzenie krawędzi prostych przeprowadzać należy przy pomocy linii metalowej.

- Sprawdzenie szczerb i uszkodzeń przeprowadzać należy poprzez oględziny zewnętrzne, policzenie ilości szczerb i uszkodzeń oraz pomiar ich wielkości z dokładnością do 0,1 cm, zgodnie z wymaganiami tablicy 5.

- Sprawdzenie faktury powierzchni przeprowadza się wizualnie przez porównanie z wzorem.

- Ocenę wyników sprawdzenia cech zewnętrznych oraz ocenę wyników badań laboratoryjnych należy przeprowadzić wg BN-66/6775-01 [9].

- 6.2.2. Badania pozostałych materiałów

- Badania pozostałych materiałów stosowanych przy ustawieniu krawężników kamiennych powinny obejmować wszystkie właściwości, które zostały określone w normach podanych dla odpowiednich materiałów wg pkt 2.

## 6.3. Badania w czasie robót

- W czasie robót należy sprawdzać:

- wykonanie koryta pod ławę,

- wykonanie ław,

- ustawienie krawężników i wypełnienie spoin,

- zgodnie z warunkami określonymi w SST D-08.01.01 „Krawężniki betonowe”.

# 7. OBMIAR ROBÓT

## 7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

- Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

## 7.2. Jednostka obmiarowa

- Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanego krawężnika kamiennego.

# 8. ODBIÓR ROBÓT

## 8.1. Ogólne zasady odbioru robót

- Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.

- Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z SST i wymaganiami Inspektora nadzoru lub Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

## 8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

- Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:

- wykonanie koryta pod ławę,

- wykonanie ławy,

- wykonanie podsypki.

# 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

## 9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

- Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

## 9.2. Cena jednostki obmiarowej

- Cena wykonania 1 m krawężnika kamiennego obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania,

- wykonanie wykopu pod ławę,

- ew, wykonanie szalunku,

- wykonanie ławy,

- ustawienie krawężników na podsypce,

- wypełnienie spoin,

- zasypanie zewnętrznej ściany krawężnika gruntem i ubicie,

- przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.

# 10. przepisy związane

## Normy

| 1. | PN-B-01080 | Kamień dla budownictwa i drogownictwa. Klasyfikacja i zastosowanie |
| --- | --- | --- |
| 2. | PN-B-06050 | Roboty ziemne budowlane |
| 3. | PN-B-06711 | Kruszywa mineralne. Piasek do zapraw budowlanych |
| 4. | PN-B-06712 | Kruszywa mineralne do betonu zwykłego |
| 5. | PN-B-06720 | Pobieranie próbek materiałów kamiennych |
| 6. | PN-B-19701 | Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności |
| 7. | PN-B-32250 | Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw |
| 8. | BN-62/6716-04 | Kamień dla budownictwa i drogownictwa. Bloki surowe |
| 9. | BN-66/6775-01 | Elementy kamienne. Krawężniki uliczne, mostowe i drogowe. |