Rawicz, dnia 26.08.2025 r.

**Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Rawiczu**

ul. Mikołaja Kopernika 4

63-900 Rawicz

Znak sprawy: **PCUW.261.2.30.2025**

**WYKONAWCY**

ubiegający się o zamówienie

|  |
| --- |
| **WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ** |

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji – art. 275 pkt 1 ustawy Pzp na zadanie pn.: **Przebudowa drogi powiatowej nr 5490P Pakosław - Białykał, odc. Białykał.**

Zamawiający, **Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Rawiczu**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

|  |
| --- |
| **Pytanie nr 3.1**  Zgodnie z SST D-05.03.05b dla warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC16W nie wskazano możliwości zastosowania dodatku granulatu asfaltowego. Wymagania Techniczne WT-2 2014, na które powołuje się powyższa SST dopuszczają stosowanie takiego dodatku. Czy Wykonawca dysponujący granulatem asfaltowym o udokumentowanym pochodzeniu i kontrolowanej jakości może zastosować jego dodatek do mieszanki AC16W na zasadach opisanych przez Wymagania Techniczne WT-2014?  **Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**  Zamawiający potwierdza, że Wykonawca dysponujący granulatem asfaltowym o udokumentowanym pochodzeniu i kontrolowanej jakości może zastosować jego dodatek do mieszanki AC16W na zasadach opisanych w WT 2014.  **Pytanie nr 3.2**  Dotyczy SST D-05.03.05b w pkt. 2.3 wskazano do warstwy wiążącej AC16W użycie lepiszcza 50/70 . Zgodnie z WT-2 2014 do warstwy wiążącej na ruch KR3 można przyjąć obligatoryjnie asfalt drogowy 35/50. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie asfaltu 35/50. Przyczyni się to do poprawy trwałości nawierzchni poprzez zwiększenie odporności na koleinowanie.  **Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**  Zamawiający dopuszcza zastosowanie asfaltu 35/50.  **Pytanie nr 3.3**  Dotyczy SST D-05,03,05a w pkt. 5 tab. 5 rzędne krzywych granicznych uziarnienia dla warstwy ścieralnej oraz w pkt. 5.3 tab.6 wymagania wobec mieszanki AC 11 i wykonanej z niej warstwy ścieralnej nie odpowiadają przyjętej kategorii KR3. Prosimy o skorygowaną SST lub potwierdzenie, że wszystkie parametry mieszanki AC11S na warstwę ścieralną mają odpowiadać kategorii ruchu KR 3 i być zgodne z WT-2 2014 i WT-2 2016..  **Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**  Zamawiający potwierdza, że wszystkie parametry mieszanki AC11S na warstwę ścieralną mają odpowiadać kategorii ruchu KR 3  i być zgodne z WT-2 2014 i WT-2 2016.  **Pytanie nr 3.4**  Dotyczy SST D-05.03.05b pkt. 5.2 tab. 6 i 6a - wymagania dla mieszanki AC16W na warstwę wiążącą przyjęto jak na kategorię ruchu KR1. Prosimy o potwierdzenie, że mieszanka AC16 W ma spełniać wszystkie właściwości na kategorię ruchu KR3 zgodnie z WT-2 2014 i WT-2 2016.  **Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**  Zamawiający potwierdza, że mieszanka AC16W ma spełniać wszystkie właściwości dla kategorii ruchu KR 3 zgodnie z WT-2 2014 i WT-2. |

Dyrektor

Powiatowego Centrum Usług

Wspólnych w Rawiczu

(-) Urszula Stefaniak